MATERIAL SUPLEMENTARIO
Perfiles de grosor de capa y propiedades flexurales de una resina provisional impresa: estudio piloto
Tabla S1 - Datos individuales de las 31 probetas ensayadas, por perfil de impresión
	Perfil (µm)
	Probeta
	Fecha y hora de ensayo
	h (mm)
	b (mm)
	F máx. (N)
	δ en F máx. (mm)
	σ (MPa)
	m (N/mm)
	R²
	E (GPa)

	Perfil de impresión de 25 µm (sesión 1)

	25
	1
	19/01/2023 11:02:22
	2,307
	2,08
	18,427
	1,582
	49,94
	14,18
	0,9988
	1,11

	25
	2
	19/01/2023 11:06:38
	2,22
	2,10
	24,630
	1,962
	71,39
	19,85
	0,9958
	1,73

	25
	3
	19/01/2023 11:13:52
	2,20
	2,01
	29,368
	3,167
	90,56
	18,05
	0,9990
	1,69

	25
	4
	19/01/2023 11:19:45
	2,04
	2,41
	25,227
	1,519
	75,46
	24,37
	0,9947
	2,38

	25
	5
	19/01/2023 11:25:06
	2,14
	2,28
	33,043
	2,566
	94,94
	18,69
	0,9981
	1,67

	25
	6
	19/01/2023 11:29:51
	2,26
	2,37
	32,125
	1,896
	79,62
	26,40
	0,9979
	1,93

	25
	7
	19/01/2023 11:35:01
	2,31
	2,56
	22,343
	1,418
	49,07
	29,89
	0,9995
	1,89

	25
	8
	19/01/2023 11:41:11
	2,44
	2,49
	35,976
	1,742
	72,80
	31,99
	0,9990
	1,77

	Perfil de impresión de 50 µm (sesión 2)

	50
	1
	23/01/2023 12:08:52
	2,38
	2,36
	30,740
	2,156
	68,99
	22,19
	0,9948
	1,39

	50
	2
	23/01/2023 12:15:28
	2,60
	2,41
	30,990
	1,561
	57,07
	24,32
	0,9952
	1,15

	50
	3
	23/01/2023 12:21:03
	2,26
	2,38
	11,607
	1,360
	28,64
	17,11
	0,9955
	1,25

	50
	4
	23/01/2023 12:24:11
	2,61
	2,43
	20,174
	1,125
	36,56
	20,73
	0,9991
	0,96

	50
	5
	23/01/2023 12:26:58
	2,53
	2,49
	18,669
	1,230
	35,14
	21,84
	0,9934
	1,08

	50
	6
	23/01/2023 12:30:39
	2,27
	2,20
	21,679
	1,898
	57,37
	18,60
	0,9958
	1,45

	50
	7
	23/01/2023 12:34:48
	2,56
	2,45
	21,424
	1,330
	40,03
	23,17
	0,9942
	1,13

	50
	8
	23/01/2023 12:38:25
	2,62
	2,55
	27,992
	1,567
	47,97
	24,05
	0,9932
	1,05

	Perfil de impresión de 75 µm (sesión 2)

	75
	1
	23/01/2023 11:40:06
	2,33
	2,57
	18,623
	1,515
	40,04
	22,65
	0,9992
	1,39

	75
	2
	23/01/2023 11:44:08
	2,70
	2,38
	27,587
	2,070
	47,70
	21,60
	0,9969
	0,92

	75
	3
	23/01/2023 11:47:31
	2,46
	2,47
	10,163
	0,836
	20,40
	17,89
	0,9995
	0,97

	75
	4
	23/01/2023 11:51:08
	2,29
	2,12
	21,258
	1,926
	57,36
	17,75
	0,9960
	1,39

	75
	5
	23/01/2023 11:54:59
	2,50
	2,32
	18,034
	1,551
	37,31
	21,62
	0,9982
	1,19

	75
	6
	23/01/2023 11:57:48
	2,45
	2,46
	10,420
	0,868
	21,17
	15,55
	0,9995
	0,86

	75
	7
	23/01/2023 12:00:28
	2,37
	2,42
	14,178
	1,140
	31,29
	16,61
	0,9957
	1,03

	75
	8
	23/01/2023 12:03:23
	2,14
	2,28
	5,943
	1,069
	17,08
	15,87
	0,9979
	1,42

	Perfil de impresión de 100 µm (sesión 2)

	100
	1
	23/01/2023 10:59:00
	2,14
	2,22
	24,480
	3,752
	72,24
	12,17
	0,9929
	1,12

	100
	2
	23/01/2023 11:09:10
	2,30
	2,23
	25,381
	3,358
	64,55
	12,29
	0,9926
	0,91

	100
	3
	23/01/2023 11:14:59
	2,55
	2,31
	24,445
	1,988
	48,82
	16,21
	0,9952
	0,85

	100
	4
	23/01/2023 11:20:01
	2,13
	2,11
	18,286
	2,302
	57,31
	11,86
	0,9944
	1,16

	100
	5
	23/01/2023 11:23:47
	2,26
	2,32
	6,222
	0,896
	15,75
	10,29
	0,9974
	0,77

	100
	6
	23/01/2023 11:28:52
	2,68
	2,32
	28,385
	2,378
	51,10
	17,25
	0,9915
	0,77

	100
	7
	23/01/2023 11:35:29
	2,22
	2,30
	12,537
	1,385
	33,18
	14,99
	0,9986
	1,19


h: altura; b: ancho; F máx.: carga máxima; δ: desplazamiento del travesaño en la carga máxima; σ: resistencia flexural (3FL/2bh²); m: pendiente de la curva carga-deflexión entre el 20 % y el 50 % de la carga máxima; R²: coeficiente de determinación de dicha regresión; E: módulo flexural aparente (L³m/4bh³); L = 20 mm. Fecha y hora: registradas por el equipo al finalizar cada ensayo; el número de probeta corresponde al orden de ensayo dentro de cada impresión. F máx. y δ se informan con la resolución del registro original. Ninguna probeta tuvo altura y ancho dentro de 2,0 ± 0,1 mm.
[image: ]
Fig. S1 - Curvas carga-desplazamiento de las 31 probetas, por perfil de impresión, hasta la fractura. El tramo inicial de carga nula corresponde al asentamiento del indentador.
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